ЗАМИМАИ 3

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

НИШЕБИИ БОМПЎШЊО

	Бомпўшњо
	Нишебї % (град)*

	1
	2

	1. Аз масолењи лўлапеч ва сирешимї

	2. Истифоданашавандањо
	

	3. Аз масолењи лўлапечи қирдор бо регрезаи майдадона ва ё рўйкаши (пленка)-и болопўши полиэтиленї 
	

	4. Бо ќабати муњофизат њангоми амалисозии бомпўш гузошташаванда
	1,5-0 (1 - 6)

	5. Бо ќабати болої аз масолењи лўлапеч бо регрезаи калондона ё ин ки фолгаи филизї, ки њангоми омодасозии масолењ  гузошта мешавад
	1,5 -25** (1-14)

	6. Аз сирешим:
	

	- бо ќабати муњофизатї аз регреза
	1,5-10
(1-6)

	- бо ќабати муњофизатии рангмолї 
	на кам аз 1,5 (1)

	7. Аз масолењи лўлапеч ва сирешимдор
	на кам аз 1,5 (1)

	8. Истифодашавандањо
	1,5-3,0 (1-2)

	9. Ворунагињо
	1,5-3,0 (1-2)

	10. Кабудизоркардашудањо 
	1,5-3,0 (1-2)

	11. Аз масолењи донагї ва вараќањои мављдор

	12. Аз масолењи донагї
	

	13. Аз бомсафолак:
	

	- сементурегї; сафолї; полимерсементї
	на кам аз 40 (22)

	- қирї
	на кам аз 20 (12)

	14. Аз тахтачањо:
	

	- хризотилсементї, вараќсангї; композитї; сементию нахї
	на кам аз 40 (22)

	15. Аз вараќањои мављдор:
	

	- хризотилсементї, қирї
	на кам аз 20 (12)

	- сементию нахї
	на кам аз 36 (20)

	16. Аз нимрухњои филизии вараќагини чиндор, аз љумла, аз сафолакфилизњо
	на кам аз 20 (12)

	17. Аз вараќањои филизї

	- руњандудаи пўлодин, бо фарши полимерї, аз пўлоди зангонгир, мисї, руњусинкї, алюминї
	на кам аз 10 (6)

	18. Аз панелњои оњанубетонї буриши новакдошта дар шароити корхонавї (заводї) бо ќабати асосии обногузарони сирешимдор
	5-10(3-6)

	19. *0* ќимати (%) нишебии бомпўшро ба дигар ќимат градус (дараља) аз рўйи формулаи tgа=0,01х њисоб карда мешавад, ки а-кунљи хамии бомпўш ва х- ќимат бо %;

20. ** Барои бомпўшњои масолењи лўлапечи қирдор чорабинињои зидди ѓељиши асосро пешбинї кардан зарур аст. Барои бомпўш бо нишебии беш аз 25% талаботи замимаи 4 –и меъёру қоидаҳои сохтмонии мазкурро риоя кардан зарур аст.


ЗАМИМАИ 4

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ГАРМИУСТУВОРИИ МАСОЛЕЊИ ЛЎЛАПЕЧИ СИРЕШИМЇ ВА ҚИРДОР

	Масолењ 
	Гармиустуворї, °С, на камтар аз…

	
	Барои ќитъањои бомпўш бо нишебї, % (град)

	
	Камтар аз 10 (6)
	Аз 10 то 25 (аз 6 то 14)
	Беш аз 25 (14) ва барои пайвасташавї

	1. Сирешими гарм ва сард
	80
	90
	100

	2. Масолењи қирдори лўлапеч
	80
	90
	100

	 Эзоњ: 

1. Барои бомпўш бо истифодаи нишебї (дар бомњои фермањои сегментї, аркадор) гармиустувории сирешимро аз рўйи нишебии бештарашон таъин карда мешаванд;

2. Истифодаи сирешимњои сард (дар њалкунандањо) дар бомпўши бо тахтачањои пенополистиролї, маъданї, шишапластикї истифодашаванда ва гармимуњофизњои композитсионї бо истифодаи пенопласт иљозат дода намешавад.

3. Барои ќабати муњофизатии сангрезагї гармиустувории сирешими ширешшаванда њамчун барои пайвасташавї пазируфта мешавад. 


ЗАМИМАИ 5

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»
ТАЛАБОТЊО БА НИШОНДИЊАНДАЊОИ ФИЗИКИЮ ТЕХНИКИИ МАВОДЊОИ ЛЎЛАГИН

	Нишондиҳандањои

физикию техникї
	Намудњои маводњои лўлагин

	
	Қирї ва қируполимерї
	полимерї

	
	Бо асоси картонї
	Бо асоси шишагї
	Бо асоси синтетикї
	Эласто-

мерї
	Термо-пластикї

	1. Ќувваи кандашавї хангоми кашиш, Н (кгс), на кам аз
	274

(28)
	294

(30)
	392

(40)
	-
	-

	2. Мустањкамии шартї, МПа (кгс/см2), на кам аз 
	-
	-
	-
	1,5(15)*

-------------

4(40)
	8(80)

	3. * дар сурат барои маводњои вулканизатсияношуда, дар махраљ барои маводњои вулканизатсияшуда.

	4. Дарозшавии нисбї, %, на кам аз 
	-
	-
	-
	300
	200

	5. Чандирї њангоми санљиш дар бурриши радиусаш 25 мм, на кам аз
	5**

---------

-10
	5**

---------

-10
	5**

----------

-10
	-
	-

	6. ** дар сурат барои маводњои қирї дар махраљ барои қирию полимерї.

	7. Бо радиуси 5 мм, на кам аз °С
	-
	-
	-
	-40
	-20

	8. Гармитобоварї дар давоми 2с, °С на кам
	70
	70
	70
	-
	-

	9. Ивазшавии андозањои хаттї њангоми баланд бардоштани њарорат то 70 °С, %, на беш аз
	-
	-
	-
	2
	2

	10. Намнокї нисбати масса дар давоми 24 с, %, на беш аз
	2
	2
	2
	2
	2

	11. Обгузаронї пас аз 72с бо фишори, МПа, на кам аз
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	12. Вазни таркиби рўйпуш ё часпиш аз тарафи гармкунї, г/м2, на кам аз
	1500***

----------2000
	1500***

-----------

2000
	1500***

------------

2000
	-
	-

	13. *** дар сурат барои маводњои қирї дар махраљ барои қирию-полимерї.


ЗАМИМАИ 6

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ШУМОРАИ ЌАБАТЊОИ СИРЕШИМИНИ МИЛБАСТШУДА ВОБАСТА АЗ НИШЕБИИ БОМПЎШЊО 

	Намуди асоси милбастшуда
	Нишебии бомпўш, %

	
	i<< 1,5
	1,5<< i << 2,5
	2,5<< i << 10
	10<< i << 25

	1. Шишанах
	4

------

1*-3**
	3

---------

1*-2**
	3

---------

1*-2**
	2

--------

1*-2**

	2. Тури шишагин
	3

-------

1*-2**
	2

-------

1*-2**
	2

--------

1*-2**
	2

----------

1*-2**

	3. Матоъ аз нахњои шишагин
	3

--------

1*-2**
	2

--------

1*-2**
	2

-------

1*-2**
	1

--------

1*-2**

	Эзоњ:  

1. Дар сурат – барои ќабати асосии гилеми обногузарон, * - дар махраљ – барои ќабати иловагї ** - дар нижвон, дар ќисмњои теѓаи бом ва нижвонї, *** - дар љойњои пайвастшавї ба сатњњои амудї - деворњо, таворањо.


ЗАМИМАИ 7

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

КОНСТРУКСИЯЊОИ ГИЛЕМИ ОБНОГУЗАРОН АЗ МАСОЛЕЊИ ЛЎЛАПЕЧ ВА СИРЕШИМЇ 

Гилеми обногузарон аз масолењи лўлапечи гудохташаванда (ГОСТ 32805) ва полимерї 
Љадвали 1

	Масолењи лўлапеч ва нишондињандањои он
	Шумораи ќабатњои асосии гилеми обногузарон њангоми  нишебии бомпўш,%
	Шумораи ќабатњо иловагї дар гилеми обногузарон
	Ќабати муњофизатї

	
	камтар аз 1,5
	1,5 ва бештар
	тавора (девор) 
	теѓа,
нижвон
(дањана)
	

	1.Гудохтаи қирї бо чандирии њангоми њарорати 0 - + 5°С ва бо гармиустуворї мутобиќан ба б. 31

	4
	3
	2
	1
	Аз сангрезаи ба сирешим  ширешшаванда дар мутобиќат ба б. 109, ё ин ки аз регрезањои калондона ва ё фолгањои филизї дар ќабати болоии масолењи лўлапеч; барои бомпўшњои истифодашаванда мутобиќан ба б. 113

	2.Гудохтаи қирї бо чандирии њангоми њарорати -15-0°С бо гармиустуворї мутобиќан ба б. 31

	3
	-
	2
	1
	

	3.Гудохтаи қирию полимерї бо чандирии њангоми њарорати на бештар аз -15ОС ва бо гармиустувории мутобиќ ба б.31

	2**
	*** 2**
	1**-2
	1
	

	4.Эластомерии вулконикардашуда ё ин ки термопластикї бо чандирии њангоми њарорат, мутобиќан, на бештар аз -40°С ва -20°С, озодона хобондан бар асоси зери бомпўш бо боргузории иловагї ва ё мањкамкунии механикї

	1
	1
	1
	-
	Боргузории иловагї аз регреза ё тахтачањои бетонї , барои бомпўшњои истифодашаванда – ќабати муњофизатї мутобиќи б. 118

	5. * Њангоми устувории умумї ба тарќиш и гилеми дуќабата на камтар аз 900/700/ Н/5 см;

6. ** Дар гилеми дуќабатаи обногузарон бо роњи механикї мањкамкунии ќабати поёнї њангоми устувории умумии гилеми обногузарон на камтар аз 900/700 (Н/5 см) аз руйи ГОСТ 31899-1 иљозат дода мешавад;

7. *** Њангоми истифодаи ширешшаванда ва ё бо роњи механикї мањкамшаванда масолењи ѓафсиаш на камтар аз 5мм бо дарозшавии нисбии на камтар аз 30% ва устувории ќадду бари хокреза (роњ) на камтар аз 900/700 (Н/5 см) по ГОСТ 31899-1.
Эзоњ:

1. Истифодаи масолењи лўлапечи қирии гудохта бо асоси милбастшуда (милбастшуда) аз шишанах барои ќабати поёнии гилеми обногузарон аз руйи рўкашњои њамворкунанда ва васлкунандаи тахтачањои оњану бетонї иљозат дода намешавад.


ГИЛЕМИ ОБНОГУЗАРОН АЗ МАСОЛЕЊИ ЛЎЛАПЕЧИ БА СИРЕШИМЊО ШИРЕШКАРДАШУДА

Љадвали 2

	Масолењи лўлапеч, сирешими ширешшаванда ва нишондињандањои он
	Шумораи ќабатњои асосї дар гилеми обногузарон њангоми  нишебии бомпўш, %
	Шумораи ќабатњои иловагї дар гилеми обногузарон
	Ќабати муњофизатї

	
	камтар 
аз 1,5
	1,5 ва бештар
	тавора (девор)
	теѓа,
нижвон
(дањана)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Масолењи лўлапеч, ба сирешимњои гарму сард гудохташуда ширешшаванда бо чандирї њангоми њарорати аз 0 то +5°С ва гармиустувории мутобиќ ба б. 31

	4
	3
	2
	2
	

	2. Масолењи лўлапеч, ба сирешимњои гарму сард гудохташуда ширешшаванда бо чандирї њангоми њарорати -15 то 0°С ва гармиустувории мутобиќ ба б. 31

	3
	-
	2
	1
	Аз сангрезаи ба сирешим ширешшаванда дар мутобиќат                      ба б. 109, ё ин ки аз регрезањои  калондона ва ё фолгањои филизї дар ќабати болоии масолењи лўлапеч; барои бомпўшњои истифодашаванда мутобиќан ба б. 113

	3. Масолењи лўлапеч, ба сирешимњои гарму сард гудохташуда ширешшаванда бо чандирї њангоми њарорати на зиёда аз -15°С ва гармиустувории мутобиќ ба б. 31

	2
	1**-2
	1**-2
	1
	

	4. Эластомерии вулконикардашуда ё ин ки термопластикї бо чандирии њангоми њарорат, мутобиќан, на бештар аз -40°С ва -20°С, мутаносибан бар асоси полимерї ё ширешими гарм ширешкардашаванда (барои масолењи лўлапечи термопластикї бо ќабати такрорї аз шишанах ва полиэстера) озодона хобондан бар асоси зери бомпўш бо боргузории иловагї ва ё мањкамкунии механикї

	1
	1
	1
	-
	-

	5. * Њангоми устувории умумї ба тарќиш и гилеми дуќабата на камтар аз 900/700/ Н/5 см;

6. ** Њангоми истифодаи масолењи ѓафсиаш на камтар аз 5мм бо дарозшавии нисбии на кам аз 30% ва устувории ќадду бари хокреза (роњ) на камтар аз 900/700 (Н/5 см) аз руйи ГОСТ 31899-1. 
Эзоњ:  

1. Истифодаи масолењи лўлапечи қирии гудохта бо асоси милбастшуда (милбастшуда) аз шишанах барои ќабати поёнии гилеми обногузарон аз руйи рўкашњои њамворкунанда ва васлкунандаи тахтачањои оњану бетонї иљозат дода намешавад.


ГИЛЕМИ ОБНОГУЗАРОН АЗ МАСОЛЕЊИ СИРЕШИМЇ (ГОСТ 30693)

Љадвали 3

	Сирешими гарм ё сард ва нишондињандањои он
	Шумораи ќабатњои сирешимњо (фаршњои милбастшаванда- дар ќавс) дар гилеми асосии обногузарон – дар сурат ва  ѓафсии њадди аќалли гилем аз сирешимњои гарм ва ё сард (дар ќавс) дар махраљ њангоми нишебии гилем бо %
	Шумораи  ќабатњои сирешимњо (фаршњои милбастшаванда) дар гилеми обногузарони иловагї-дар сурат ва ѓафсии њадди аќалли гилем аз сирешимњои гарм дар махраљ (дар ќавс- сард)
	Ќабати муњофи

затї

	
	камтар 
аз 1,5
	1,5 ва 
бештар
	тавора 
(девор) 
	теѓа,
нижвон
(дањана)
	

	1. Сирешим бо чандирї  њангоми њарорат аз -15° С то -5°С, бо гармиустуворї мутобиќ ба б. 31

	4 (3)

8 (6)
	2 (2)

4 (3)
	1(1)

2 (1,5)
	Аз сангрезаи ба сирешим ширешшуда ва ё аз таркиби рангмолидашуда  мутобиќ ба б. 109; барои бомпўшњои истифодашаванда мутобиќ ба б. 113.

	2. Сирешим бо чандирї  њангоми њарорати на беш 
аз -15°С ва бо гармиустуворї мутобиќ ба б. 31
	3 (2)

6 (4,5)
	2 (2)

4 (3)
	1(1)

2 (1,5)
	


ЗАМИМАИ 8

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА АСОСЊОИ ЗЕРИ БОМПЎШЊОИ ЛЎЛАПЕЧ ВА СИРЕШИМЇ 
	№
	Номгуйї нишондињандањо
	Намуди асос

	
	
	Аз гармимуњофизњои яклухт рехташаванда
	Рўкаш аз соруљи ќуму-сементї
	Рўкаш аз асфалтобетони ќумї
	Аз тахтањои гармимуњофиз

	
	
	дар асоси сементї
	дар асоси қирї
	аз рўйи гармимуњофизњои пошшаванда
	аз рўйи гармимуњофизњои   тахтагин
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Њамворї
	Ноњамворињои зиёдшаванда ќад-ќади нишебї на беш аз ±5мм, ва кундалангии нишебї на беш аз ±10мм, дар нижвон на беш аз ±5мм шумораи ноњамворињо бояд дар њар як метр дарозї  на беш аз якто бошанд.
	Фарќи байни тахтањои ба якдигар наздик на зиёда аз       3 мм

	2
	Мустањкамї ба  фишор, МПа, на кам аз
	0,6
	0,15
	10
	5
	0,8
	0,06

	3
	Намнокї, на беш аз %,
	15
	2,5
	5
	5
	2,5
	Аз руи ГОСТ ё шартњои техникї барои тахтањо

	4
	Ѓафсї, мм, на беш аз
	*
	*
	40 ± 10% бо милбасткунї
	30 ± 10%
	15 ± 10%
	*

	5
	*Ѓафсии гармимуњофиз аз рўйи њисоб.


ЗАМИМАИ 9

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ТАЛАБОТИ ЗИДДИСЎХТОРЇ БА БОМПЎШЊО АЗ МАСОЛЕЊИ ЛЎЛАПЕЧ ВА СИРЕШИМЇ
	Гурўњи хавфи сўхтории бомпўш тибќи  ГОСТ Р 56026
	Гурўњи пањншавии оташ (ПО) тибќи ГОСТ 30444 ва оташгирї (О) тибќи ГОСТ 30402 гилеми обногузарони бомпўш, на кам аз
	Гурўњи сўзандагии масолењи асоси  барои бомпўш, на камтар аз
	Майдони њадди аксар дастраси бомпўши бесангреза ва ќитъањои бомпўш, ки бо минтаќањои зиддисўхторї људо карда шудаанд, м2

	1. КП0
	ПО1; О2
	НС; С1
	Бе мањдудият

	
	
	С2; С3; С4
	10000

	
	ПО2; О3
	НС; С1
	10000

	
	
	С2; С3; С4
	6500

	2. КП1
	ПО1; О2
	НС; С1
	6500

	
	
	С2; С3; С4
	5200

	
	ПО2; О3
	НС; С1
	5200

	
	
	С2
	3600

	
	
	С3
	2000

	
	
	С4
	1200

	
	ПО4; О3
	НС; С1
	3600

	
	
	С2
	2000

	
	
	С3
	1200

	
	
	С4
	400


ЗАМИМАИ 10

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЊАЛЊОИ КОНСТРУКТИВИИ БОМПЎШЊОИ ИСТИФОДАНАШАВАНДА
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Расми 1. Бомпўшњои истифоданашаванда аз вараќањои мављдори борбардор, вараљањои филизии нимрухдошта ва шоњтирњои тахтагин (1) ва аз тахтачањои оњанубетонии борбардори монолитї ё васлї (2)
1 – нимрухи филизии вараќагини мављдор: 2 – ќабати буѓногузар; 3 - тахтачањои гармимуњофиз аз пахтаи маъданї (ГОСТ 9573. ГОСТ 32314) ё нахи шишагї (ГОСТ 10499) бо мустањкамї ба фишор њангоми шаклтағйирдињии хатии 10 %-а на кам аз 40 кПа; ба - тахтачањо аз пенополистирол (ГОСТ 15588) ё пахтаи маъданї бо мустањкамї ба фишор њангоми  шаклтағйирдињии хатии 10 %-а на камтар аз 100 ё 60 кПа мувофиќан: 4 - унсури насбкунї. 5 - тањрангмолї; 6 - гилеми обногузар; 7 – рўйкаши васлшаванда аз вараќањои њамвору фишурдашудаи хризотилсементї (ГОСТ 18124) ё тахтачањои сементупарахавї (ГОСТ 26816); 7 а - болопўши яклухт аз тахтањо (ГОСТ 8486), фанераи ба об тобовар (ГОСТ3916.2) ё ЛПМ-3. ЛПМ-4; 8 – ќабатигармимуњофиз аз тахтачањои пенополиуретанї бо гузорањо;                9 - ќабати қирї; 10 - гилеми обногузар аз масолењи полимерии (эластомерї ё термопластикї) лўлапеч;                11 – ќабати гармимуњофиз аз кафкшиша; 12- гармимуњофизи тахтачавї; 13- вассабанди љавс;                             14 - вассабандї; 15-шоњтир; 16 - синљи зери рўкаш; 16 а – чортароши чўбин; 17 – рўкаши дарунї;                        18 – плёнкаи  диффузионии аз бод ва об муњофизаткунанда; 19 – плёнкаи аз об муњофизаткунанда;                    20 – тарќиши дуроња; 21 - рўйкаши яклухти њамворкунанда аз соруљи сементу регї  (ГОСТ 28013. ГОСТ 31357), бетони майдадона (ГОСТ 26633) ё асфалтобетон (ГОСТ 31015); 22 – ќабати људокунанда;                       23 – гармимуњофизи  яклухт (масалан, полистиролбетон тибќи  ГОСТ Р 51263 ё бетони сабук тибќи ГОСТ 25820); 24 - тарќиши якроња; 25 - тахтасангњои васлшаванда ё яклухт.

ЗАМИМАИ 11

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЊАЛЊОИ КОНСТРУКТИВИИ БОМПЎШЊОИ 

ИСТИФОДАШАВАНДА (1), ВОРУНАГЇ (2) ВА КАБУДИЗОРКАРДАШУДА (3)
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Расми 1. Бомпўшњои истифодашаванда (1), ворунагї (2) ва кабудизоркардашуда (3)
1 - тахтасангњои васлшаванда ё яклухти оњанубетонї; 2 – рўйкаши њамворкунанда аз соруљи сементурегї ё ќабати асфалтбетони рехта; 3 - буѓногузарон; 4 - ќабати нишеби ташкилкунанда;                           5 - гармимуњофиз; 6 - ќабати чудокунанда; 7- рўйкаши сементурегї; 8 - гилеми обногузар; 9- ќабати полоишї (геотекстил); 10 – такягоњи танзимшаванда; 11 - тахтасангњои роњрав; 12 - шаѓали хорои ѓафсиаш на камтар аз 150 мм; 13 - плиткаи бетонї, хоро ё чортарош; 14 - омехтаи сементурегї;                           15 – асфалтубетон; 16 - тахтачаи бетоннии милбстшуда (милбастшуда); 17- ќабати муњофизаткунанда, масалан, аз геотекстил бо мустањкамї њангоми фишори  статикї на камтар аз 1300 Н (ГОСТ Р 56335);                18 – рўйкаши сементурегии милбастшуда (милбастшуда); 19 - ќабати сангреза; 20 – пардаи зиддирешавї; 21 - мембранаи зањкашу обѓундор; 22 - ќабати хок; 23 - ќабати растанї; 24 – ќабати намѓундор ё унсурии зањкашу боздоранда (барои бомпўш бо нишебии бештар аз 3 %); 25- пенополистироли экструзионї (ГОСТ 32310); 26- ќабати зањкаш; 27 – реги миёнаандоза ё калон ё бехтаи хорои порањояш 2-5 мм, ѓафсиаш 30-50 мм; 28 – рўкаши резинї; 29 – тахтаи терраса; 30 – ворача (лаг)-њо барои тахтаи суфача;              31 - рехта байни такягоњњои  танзимшаванда аз шаѓали хоро, порањояш 20-40 мм, ѓафсиаш на камтар аз 50 мм; 32- шаѓали керамзитї барои ташили нишебї.

Тавсифоти техникии масолењњо

1. Ќабати полоишї (бофтаи бетору пуд): ѓафсиаш – 1 мм; зичии сатњаш – 150 г/м2; устувориаш ба фишори статикї – на камтар аз 2025 Н; устуворї њангоми кашиш – на камтар аз 500 Н/5 см; обногузаронї – на камтар аз 50 л/(м2хс).   

2. Мембрана (савтгир)-и обѓундори зањкашї: баландиаш – на камтар аз 25 мм; ѓафсиаш – на камтар аз 2,1 мм; зичии сатњ – на камтар аз 1700 г/м2; обѓундорї – на камтар аз 3 л/м2; устуворї ба фишор – на камтар аз 250 кН/м2.

3. Ќабати намѓундор: геотекстили ѓафсиаш на камтар аз 5 мм; зичии сатњ – на камтар аз 470 г/м2; обѓундорї – на камтар аз 5 л/м2; мустањкамї ба фишори статикї – на камтар аз 2000 Н. Истифодабарии ќабати намѓундор дар бомпўши ворунаги ва рўйкаши бетонї ё сементурегї, ки ба гилеми обногузарон кашида шудааст, иљозат дода намешавад.

4. Пардаи зиддирешавї: ѓафсиаш – на камтар аз 350 мкн; зичии сатњ – на камтар аз 300 г/м2; устуворї ба кашиш – на камтар аз 40 Н/мм2; дарозшавии нисбї њангоми кандашавї – на камтар аз 400%.
Љадвали 1

	№
	Ѓафсии ќабати ѓизої– субстрат барои растанї, см
	Борњо бо дар назар доштани растанињо, кПа
	

	1
	2
	3
	

	1
	7 (ќабати ѓизої, растаниҳои ороишӣ)
	0,07
	

	2
	25 (сабзазор)
	0,27
	

	3
	40 (буттањо)
	0,45
	

	4
	80 (дарахтон)
	0,90
	


ЗАМИМАИ 12

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

УНСУРЊОИ КАБУДИЗОРКУНОНИИ БОМПЎШ ВА ОБЪЕКТЊОИ ОБОДОНЇ

1. Ба сифати субстрат барои растанињо дар бомпўш омехтаи махсуси дорои љузъњои органикї ва маъданї тайёркардашуда, аз алафњои бегона, зараррасонњо ва микроорганизмњои бемориовар озод истифода бурда мешавад, ки бояд хосиятњои зеринро дошта бошад: беасарии химиявї ва инертнокї, сохтори сабуки механикї, зариб (коэффитсиент)-и баланди намнигоњдорї, дараљаи баланди њавогузаронї. Он бояд миќдори муносиби унсурњои асосиро, ки барои афзоиши хуби растанињо муњиманд, ва ќобилияти баланди зањкашї, моддањои органикии дараљаи вайроншавияшон паст дошта бошад, вале дар таркиби худ њиссачањои хурди пошхўранда надошта бошад. Субстрат, њамчунин, бояд ба таври кофї боровар бошад, яъне дар 20 г на камтар аз 6 мг азоти осонгидролизшаванда (дастрас) ба растанињо ва на камтар аз 10 мг ангидриди фосфор (Р2О5) ва окиси калий (К2О) дошта бошад. Мањсулнокии субстратро тавассути ба он ворид кардани нурињои маъданї ва органикї ва иловањо (рег, торф, керамзит, перлит) баланд мекунанд.

2. Љузъњои барои субстрат истифодашаванда бояд талаботи зеринро ќонеъ кунанд:

- онњо бояд инертї бошанд, таркиби химиявии соруљи хокиро таѓйир надињанд ва ба растанињо таъсири зањрнок нарасонанд;

- таносуби об ва њаво дар субстрати хокї њангоми обмонї бояд барои нашъунамои растанињо мусоид бошад, ки инро бо андозањои мувофиќи њиссањои субстрат ноил шудан мумкин аст. Њиссачањои муносибтарин ќутрашон 3-6 мм мањсуб мешаванд, мављудияти њиссачањо то 1 см. иљозат дода мешавад;

- субстрати хокї бояд дар мувофиќат бо вазни начандон калони њаљмї мустањкамии кифояи механикї ва пойдорї дошта бошанд.

3. Тезобноки (турши)-и хок, ки онро аз рўйи љадвали таќсимотии рН муайян мекунанд, ањамияти муњим дорад:

- хокњои нињоят турш …пасттар аз 4;

- миёнатурш «………. 4,1-4,5;

- камтурш « ………..4,6-5,2;

- миёна «…………6,7-7,4;

- ишќорї «……….7,5 ва зиёда аз он.

4. Барои пешгирии аз таъсири манфї ба бомпўш бояд аз истифодаи нурињои ишќорї худдорї кард.

5. Ќабати субстрат, ки барои намудњои мухталифи растанї тавсия дода мешавад: ќабати хокї (растаниҳои ороишӣ) -7-10 см; гулњо (яксола, бисёрсола) – 15-20 см; газон – 20-25 см; буттањо – 30-40 см; дарахтон – 70-90 см.

6. Дар бомпўш ба ѓайр аз шинондањои сабз пиёдароњњо ва майдончањои кўдакона ё варзишї, гўшањои истироњатї бунёд карда мешаванд. Намуди асосии рўкаши роњравњо ва гўшањои истироњатї – тахтасангњои пиёдароњии андозаашон 50х50 аз бетони тамѓаи М400 ва ба сардї тобовариаш на камтар аз 300 давр, барои майдончањои бачагона ва варзишї – рўкаши чандиру ёзандаи бедарз бо сатњи каме шахшўл (масалан, аз майдаи резин) мебошанд.

7. Майдончањои истироњатии калонсолон дар бомпўш бояд тавре сохта шаванд, ки имконияти тамошои атроф аз холигињо дар таворањои ињотагир фароњам бошад. Дар онњо хараккурсиву мизчањо гузошта мешаванд, сохтани панљарањо бо растанињои печон низ мумкин аст. Хараккурсиву мизњо бояд аз тавора ба масофаи на камтар аз 1,5 м дуртар бошанд, то ин ки барои баромадани кўдакон роњ дода нашавад. Дар майдончањои бачагон мутобиќи љадвали 1 шаклњои хурди меъморї гузоштан мумкин аст.
Љадвали 1
	№
	Номгўйи шаклњои хурди меъморї
	Масолењ
	Дарозї, м
	Баландї, м
	Бар, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Арѓунчакњо аз лўла
	филиз, нишинаи чўбин
	1,50
	1,50
	1,66

	2
	Алвонљкурсї
	Филиз, чўб
	3,00
	3,00
	0,64

	3
	Чўброст (изѓиљи печон)
	Чўб
	2,76
	0,77
	1,83

	4
	Регдон
	Чўб
	1,47
	1,47
	0,18

	5
	Миз бо хараккурсињо
	Чўб
	2,00
	1,40
	0,82

	6
	Хараккурсињо
	Филиз, чўб
	2,08
	0,80
	0,80


8. Мувофиќи хоњиши фармоишгар маљмуи шаклњои хурди меъмориро барои њам кам намудан ва њам васеъ кардани номгўй танзим кардан мумкин аст.

9. Намудњои зерини ќитъањо бо растанињо дар бомпўш имкон доранд:

- шинондани растанињои беори навъи седумањо;

- гулзоркунињо бо гулњои яксола ва бисёрсола;

- сабзазоркунињо (коштани тухми шибарсабза (газон) ба субстрати омодакардашуда ё истифодабарии шибарсабзаи лўлапеч);

- боѓоткунї бо дарахтон, буттањо, обгирњои ороишї.

10. Талабот ба масолењи нињолакбехї – тибќи МЌШ ЉТ 30-04-2021. Дар љойњое, ки ќувватнокии баланди субстрат зарур аст, дар канорањои 

11. Њамаи шаклњои хурди меъморї, майдончањои бачагон, сутунчањо барои ињотагирњо, ташт (ванна)-њо барои обгирњои ороишї, сутунњо барои рўшноидињї унсурњоеро, ки мустањкамкунии иловагиро талаб мекунанд, ба омодакунии бетонии андоза ва мустањкамиаш зарурї бо унсурњои мањкамунї, ки бевосита дар унсури зањкаш барои таъмини обпартоии озод  тайёр карда мешавад, насб мекунанд.

12. Барои кабудизоркунонии бомпўшњо тавсия дода мешавад, ки буттањо ва дарахтон дорои системаи решагии њамвор њастанд истифода шаванд.

13. Шакли дигари кабудизоркунонии бомпўш – шинондани растанињо дар зарф-гулдонњо мебошад, тарзи кабудизоркунони амудї низ мумкин аст. Зарфњои андозаашон начандон калони растанидор боб буда, аз як љо ба љойи дигар осон  кўчонда мешаванд, ки ин имкон медињад аз растанињо  композитсияњои  гуногун  сохта шаванд.

14. Барои шаклњои хурди меъмории алоњида мављуда бо љўяњо ва газонњо, ки бевосита дар бомпўши истифодашаванда љойгиранд, зарфњои васеъ (1-2 м) ва дарози чуќуриашон 0,3-0,4 м-ро ба кор бурдан мумкин аст. Барои растанињои ампелї (бо навдањои овезон, пањншаванда ё хазанда) як ќисми зарф-тубакњоро ба зерпояњои баландиашон 0,3-0,4 м аз сатњи замин љойгир мекунанд. Зарфњоро аз оњанубетон, бетон, хризотилсемент, масолењи полимерї, сафол, чўб, пенопласт, инчунин, аз љамъи ин масолењ тайёр кардан мумкин аст. Зарфњои чўбинро (ќуттињо, чалакњо) њатман гандзудої карда, аз дарун бо масолењи обногузарон ва бо роњи партофтани оби зиёдатї муњофизат кардан лозим мебошад.

15. Ободонии бомпўшњои иншооти зеризаминї (мошинсаройњо, объектњои МГ) ба композитсияи минтаќањои гирду атроф дохил мешаванд, ки кабудизор карданашон мутобиќи МЌШ ЉТ 30-04-2021 амалї шаванд. Як ќисми њудудро њамчун таваќќуфгоњи автомобилњо, ки конструксияњои борбардор иншооти зеризаминї мустањкамкуниро талаб мекунад, имкон аст тахтачањои роњ истифода шаванд ва асфалт хобонда шавад.

16. Њудуди боѓи рўйизаминї бояд бо тавораи баланд (баландиаш 0,5 м) барои роњ надодан ба даромадани наќлиёти автомобилї мањдуд карда шавад. Майдончаи варзишї бояд бо тўри баландиаш то 4 м ињота карда шавад.

17. Њангоми омодасозии майдончањои кўдакон ва варзишї дар бомпўшњои иншооти зеризаминї ба ќабати зањкаш шаѓали хоро истифода мебаранд, ки порањояш 2-20 мм ва ќабаташ 3-4 мм бошад, инчунин то ѓафсии умумии 100 мм мехобонанд, илова бар ин, ба њар як ќабат об мепошанд ва сахт мекунанд, баъд ба шаѓал реги калондона рехта, сахт мекунанд, ба он бошад, бехтаи хорои порањояш то 5 мм рехта, њамчунин, бо обпошї сахт мекунанд. Баъд ба болояш рўкаши варзишї мекашанд ё майдончаи бехатарии бачагонаро иљро менамоянд.

18. Бомњои бо ободонї ва кабудизоркунонї истифодашавандаро (гулгаштњо, роњњо, таваќќуфгоњи автомобилї, тўдагулњо, майдончањои кўдакона ва варзишї, пиёдароњњо) мутобиќи њуљљатњои меъёрии амалкунанда ва талаботи ќоидањои бехатарї сохтан лозим аст.

ЗАМИМАИ 13

(маълумотї)

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

НИШЕБИИ БОМ, ТАНОСУБИ ДАРАЉАЮ ФОИЗЊО

	№

р/т
	Дараља 
(градус)- њо
	Фоизњо
	Дараља 
(градус)- њо
	Фоизњо
	Дараља 
(градус)- њо
	Фоизњо

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1°
	1,75%
	16°
	28,68%
	31°
	60,09%

	2.
	2°
	3,50%
	17°
	30,58%
	32°
	62,48%

	3.
	3°
	5,24%
	18°
	32,50%
	33°
	64,93%

	4.
	4°
	7,00%
	19°
	34,43%
	34°
	67,45%

	5.
	5°
	8,75%
	20°
	36,39%
	35°
	70,01%

	6.
	6°
	10,51%
	21°
	38,38%
	36°
	72,65%

	7.
	7°
	12,28%
	22°
	40,40%
	37°
	75,35%

	8.
	8°
	14,05%
	23°
	42,45%
	38°
	78,13%

	9.
	9°
	15,84%
	24°
	44,52%
	39°
	80,98%

	10.
	10°
	17,64%
	25°
	46,64%
	40°
	83,90%

	11.
	11°
	19,44%
	26°
	48,78%
	41°
	86,92%

	12.
	12°
	21,25%
	27°
	50,95%
	42°
	90,04%

	13.
	13°
	23,09%
	28°
	53,18%
	43°
	93,25%

	14.
	14°
	24,94%
	29°
	55,42%
	44°
	96,58%

	15.
	15°
	26,80%
	30°
	57,73%
	45°
	100%

	16.
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ЗАМИМАИ 14

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ МАСОЛЕЊИ ЛЎЛАПЕЧ ВА СИРЕШИМЇ
[image: image5.jpg]



Расми 1. Дањанаи обќабулкунанда дар пайвастагии бомпўш бо тавора

1 – тахтасанги оњанубетонї; 2 – гилеми асосии обногузарон; 3 – ќабатњои иловагии гилем;                          4 – каљмех (ќитъаи 4×40 мм); 5 – рўйпўши муњофизатї; 6 – лаба аз соруљи сементурегї; 7 – такягоњ аз бетони сабук; 8 – мањалли пастшавии ќиф; 9 – доранда; 10 – шишанах; 11 – девор; 12 – кулоњаки дањанаи обќабулкунанда; 13 – ињотагир; 14 – ѓулбача бо њалќапайванд; 15 – сирешими њавоногузарон;                                  16 – мањкамкунанда.
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Расми 2. Дањана дар бомпўш аз вараќањои борбардори мављдор

1 – забаррав; 2 – вараќањои борбардори мављдор; 3 – буѓногузарон; 4 – гармимуњофиз; 5 – рўкаши хушк аз 2 ќабат ЛСП; 6 – ќабати иловагии гилеми обногузарон (мустањкамкунии нижвонњо); 7 – њалќапайванди дањана НL аз масолењи қирию полимер ё ин ки ВВХ-пленкањо; 8 – ќабати  асосии гилеми обногузарон;                9 – сирешими њавоногузарон; 10 – панљараи баргќаппи дањанаи НL; 11 – ќабати муњофизатї;                                    12 – гармимуњофизи гармкунандаи дањана; 13 – дањанаи обќабулкунандаи НL; 14 – симрўдаи барќии гармсози дањанаи НL; 15 – гармимуњофизи лўлаи амудї; 16 – лўлаи амудии обдуркунї.
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Расми 2. Дањана дар бомпўши ворунагї 

1 – тахтасанги оњанубетонї; 2 – нишебисоз аз соруљи сементурегї; 3 – ќабати иловагии гилеми обногузарон (мустањкамкунии нижвонњо); 4 – ќабати асосии гилеми обногузарон; 5 – гармимуњофиз аз тахтачањои экструдиронидашудаи пенополистиролї; 6 – ќабати људокунанда; 7 – ќабати зањкаш;                            8 – ќабати зиддирешавї; 9 – ќабати хокї; 10 – ќабати растанї; 11 – санги канорї; 12 – гармимуњофизи лўлаи амудї; 13 – дањанаи обќабулкунандаи НL бо њалќапайванд; 14 – њалќаи зањкаши дањанаи НL;                      15 – сирешими њавоногузарон; 16 – нардбони ќифи НL; 17 – гармимуњофизи дањана; 18 – регрезаи атрофи дањана.
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Расми 4. Сохти бомпўши ворунагї њангоми обдуркунии оби борон тавассути тавора

1 – чортароши тахтагин (љойи пайваст бо ширешими њавоногузар коркард карда шавад); 2 – пешдомани муњофизатї; 3 – панљараи обќабулкунанда; 4 – баромад аз тавора бо истифода аз дањанањои обдуркунї аз  ВВХ; 5 – Системаи обдуркунии Plannja; 6 – пайвасти кафшерї; 7 – тахтасангњои роњрави УЧФ; 8 – соруљи сементурегї; 9 – геотекстили таввасути гармї бофташуда Typar®/SF40; 10 – геосавтгири зањкашї ИЗОЛИТ; 11 – гармимуњофиз аз тахтањои экструдиронидашудаи пенополистиролї Europlex (аз руйи лоиња); 12 – ќабати људокунандаи геотекстили бофташудаи гофршуда Tipptex BS 16; 13 - гилеми обногузарон аз ВВХ-савтгирњо Vinitex; 14 – ќабати муњофизати аз геотекстили бофташудаи сузансурох Tipptex BS 25; 15 –руйкаши баробаркунанда аз соруљи сементурегї; 16 – руйкаши нишебисоз аз бетони керамзитї; 17 – тахтасанги оњанубетонии ошёнпўш. 
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Расми 5. Чоки шаклтаѓйирї

1 – тахтасанги оњанубетонї; 2 – буѓногузарон; 3 – гармимуњофиз; 4 – рўйкаши сементу регї; 5 – гилеми асосии обногузарон; 6 – ќабати иловагии обногузарон; 7 – ќабати муњофизатї; 8 – теппача аз соруљи сементурегї; 9 – љубронкунандаи пўлодин; 10 – каљмех (ќитъаи 4x40 мм); 11 – рўйпўши муњофизатї аз пўлоди бомпўшонии руњандуд; 12 – чўби чортароши гандзудуда ва  антипириронида; 13 – андоваи сементї; 14 – маъданпахта; 15 – ќабати људокунанда; 16 – ќабати иловагии гилеми обногузарон;                        17 – хиштчиниши серроѓа ва ё аз хишти ковок; 18 – тасма барои чоки шаклтаѓйирї; 19 – ширешчаспонии канорањо.
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Расми 6. Чоки шаклтаѓйирии бомпўшњои истифодашаванда
1 – санги хоро дар ширеши сементии ба яхзани тобовар; 2 – њавоногузари ба яхзанӣ тобовари эластикї;      3 - пенополистиролї экструдиронидашуда Europlex; 4 - геотекстили таввасути гармї бофташуда Typar®/SF56; 5 - геосавтгири зањкашї ИЗОЛИТ 0.6; 6 - ќабати људокунандаи геотекстили бофташудаи гофршуда Tipptex BS 16; 7 - гилеми обногузарон аз ВВХ-савтгирњо Vinitex; 8 - "њалќаи назоратї" аз тасмаи гидроизолятсияи WEBER барои пайванди чоки шаклтаѓйї, ки ба рўйи бетонї бо ширеши махсуси эпоксидї часпонида мешаванд; 9 - ќабати муњофизати аз геотекстили бофташудаи сузансурох Tipptex BS 25; 10 – љубронкунандаи филизии камоншакл барои чоки шаклтаѓйї; 11 – тасмаи филизї барои љубронкунандаи камоншакл; 12 - чоки кафшерї; 13 – мањкамкунак барои савтгирњои ВВХ бо дорандаи намуди табаќчагин; 14 – њавоногузари эластомерии қирї; 15 – праймерњои қирї; 16 – мањкамкунии механикї барои мустањкам кардани пайванди љубронкунандаи камоншакл ва лавња; 17 – пуркунанда (мањкамкунанда) аз кафи полиэтиленї.
ЗАМИМАИ 15

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ГУЗАРИШИ ЛЎЛАЊО ТАВВАСУТИ БОМПЎШ АЗ БОМПЎШЊОИ АНЪАНАВЇ 

	бо њавоногузаронии ширешимин
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	бо сохти теппача аз соруљ
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	Расми 1. Гузариши лўлањо таввасути бомпўш аз бомпўшњои анъанавї
1 – панели оњанубетонии васлї; 2 – буѓногузарон; 3 – гармимуњофиз; 4 – руйкаши баробаркунанда;                        5 – теппача аз соруљи сементурегї; 6 – гилеми асосии обногузарон; 7 – ќабати иловагии обногузарон;                    8 – ќабати муњофизатї (рехтаи калондона); 9 – њалќа; 10 – чорчуба аз кунљаки пулодї; 11 – чатр аз пўлоди  руњандуд; 12 – зерлўла бо њалќапайванд; 13 – лўла; 14 – њавоногузаронии ширешимин; 15 – шишанах;                    16 – ќабати људокунанда.


ЗАМИМАИ 16

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШЊО АЗ ВАРАЌАЊОИ МАВЉДОРИ АСБЕСТУСЕМЕНТЇ ВА ҚИРЇ  
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Расми 1. Новаи пайвасти хамии рӯяҳои бом бомпўш аз вараќањои асбестусементї
1 – нова; 2 – вараќањо; 3 – фарши љафс дар нижвон; 
4 – чортарош; 5 – мехи печдор; 6 – пардаи баробаркунанда; 7 – мех.
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Расми 2. Чоки шаклтаѓйирии бомпўшњои асбестусементї
1 – канори пўшондашавандаи бомпўш;
2, 3 – каљмех (скоба); 4 – унсури новагин; 
5 – канори пўшондашавандаи бомпўш; 
6, 7 – шайбањо; 8 – винт бо сараки нимдавра; 
9 – парчинмех.
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	Расми 3. Мањкамкунии вараќањои асбестусементї ба забарравњои филизї аз швеллер (1) ва кунљак (2) 
1 – забаррав; 2 – унсури мањкамкунанда намуди «крюк»; 3 - шайба.
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Расми 4. Теғаи бомпўш 

1, 2 и 3 – чортарошњо; 4 – масолењи бомпўшии лўлапеч; 5 и 6 – унсурњои теғавии асбестусементї;                       7 – каљмех (скоба); 8 и 9 – ќабати резинї, мех; 10 – вараќаи асбестусементї; 11 – ширешим.
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	Расми 5. Теғаи бомпўш 1) мањкам, 2) њавогузар

1 – забаррав; 2 – унсури мањкамкунанда; 3 – шона; 4 – каљмехи пахшкунанда; 5 – унсури теға; 6 – гайка;             7 – вараќаи асбестусементї; 8 – шайбаи зичкунанда; 9 – шайбаи пулодї; 10 – ќабати мањкамкунанда;                11 – парчинмех; 12 – унсури такягоњи аз тасмаи пулодї.
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	Расми 6. Пайвасти бомпўш аз вараќањои мављдори асбестусементї ба деворњои арзї (1) ва тўлї (2)
1 – чортароши вассабандї; 2 – вараќаи асбестусементї; 3 – мех (мехи печдор); 4 – унсури кунљї;                             5 – пуркунандаи соруљї; 6 – девор; 7 – шоњтир; 8 – обногузар аз масолењи лўлапеч; 9 – чортароши зери шоҳтир.
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	Расми 7. Конструксияи вассабандии якќад ва пайвасти вараќањои мављдори асбестусементї 1) – буриши тўлии нишебї; 2) – пайвасти иловагии вараќањо дар пардабом; буриши А - А – пайваст кардани вараќањо бо мехњо ва мехњои печ
1 – њисобчўби баробаркунанда; 2 – вараќаи асбестусементї; 3 – чортароши вассабандї; 4 – мех; 5 – ќабати резинї; 6 – чортароши пардабом; 7 – шайба; 8 – шуруп; 9 – мех; 10 – каљмехи зиддибодї; 11 – гармимуњофиз; 12 – вараќаи филизї; 13 – ињотагир.
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	Расми 8. Гирењњои нижвон (1) ва теғаи (2) бомпўш 

1 – вараќаи мављдори қирї; 2 – чортароши вассабандї (фарши яклухт); 3 – вассабандии контурї;                       4 – мањкамкунанда бо сӯрохињои њавогузар; 5 – каљмех барои нова; 6 – тахтабандии пардабом;                            7 – панљараи бароварди пардабом; 8 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон; 9 – чангаки пўлодин барои пайвасти шоњтир ва чортароши зери шоҳтир; 10 – девор; 11 – чортароши зери шоҳтир;                   12 – гачкартон; 13 – буѓногузарон; 14 – чортарош; 15 – гармимуњофиз; 16 – унсури теғавї; 17 – мех бо  кулоҳаки пӯшидашаванда; 18 – шоњтир; 19 – роњи њавогузар бо ќадами 0,5 м дар вассабандии контурї.


ЗАМИМАИ 17

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

БОМПЎШ АЗ МАСОЛЕЊЊОИ МАЙДАДОНА ВА ВАРАЌАЊОИ МАВЉДОР

	1. Наќшаи бомпўши гармкардашуда

	

	[image: image29.jpg]15

p——{7 .’) g







	[image: image30.jpg]15

12

11

10 9
8
18
t 17
R
L £ Y 7 T — 20

]







	[image: image31.jpg]18
17

20






	2. Наќшаи бомпўши сард
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	1 – тахтасанги оњанубетонї, аз он љумла, монолитї; 2 – гачкартон; 3 – гармимуњофиз; 4 – ќабати муњофизатї аз шамол (шишанах дар гармимуњофиз); 5 – пардаи дифузионии обногузарон; 6 – сўрохии њавогузари дуроња; 7 – вассабандии контурї; 8 – чортароши вассабандї; 9 – фарши нимрухдошта;                        10 – вараќаи асбестусементии мављдор; 11 – вараќаи қирии мављдор; 12 – сафолакфилиз; 13 – сафолакњои чандирї (қирї); 14 – фарш; 15 – сафолаки сементу ќумї; 16 – шоњтир; 17 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон; 18 – сўрохии њавогузари якроња; 19 – гармимуњофиз; 20 – буғногузарон.



ЗАМИМАИ 18

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ САФОЛАКЊОИ ЧАНДИР
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	Расми 1. Гирењи нижвони ошёнаи болохона (1) ва чортоќи сард (2) 

1 – сафолаки чандир; 2 – ќабати астарї; 3 – фарши яклухт; 4 – харак; 5 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон; 6 – чортароши вассабандї; 7 – чортароши зери шоҳтир; 8 – шоњтир; 9 – роњи њавогузар; 10 – гармимуњофиз; 11 – буғногузарон; 12 – гачкартон; 13 – чангаки пўлодин барои пайвасти шоњтир ва чортароши зери шоҳтир; 14 – панљараи бароварди пардабом; 15 – тахтабандии пардабом;                   16 – ќатрарез; 17 – чортарошњо; 18 – сафолаки пардаљой; 19 – дорандаи нова; 20 – тахтасанги оњанубетонї; 21 – обногузарон.



	Наќшаи аксонометрии пайвастани бомпўш ба мӯрини хиштин
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	Кунљак аз тарафи теға (b - бари мӯрӣ)
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	Буриш аз тарафи дарозї мӯрӣ 
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	Кунљаки пеш (b - бари мӯрӣ)
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	Кунљаки пањлуи (l-дарозии мурӣ, a-кунљи моилии бомпўш, град)
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	Расми 2. Пайвасти бомпўш ба мӯрии хиштин

1 – мӯрӣ; 2 – гачкартон; 3 – буғногузарон; 4 – гармимуњофиз; 5 – фарш; 6 – сафолаки чандир; 7 – масолењи лўлапеч; 8 – кунљак аз тарафи теға; 9 – лавњаи филизии пайваст; 10 – њавоногузар; 11 – кунљаки пеш;                         12 – кунљаки пањлуӣ; 13 – шоњтир; 14 – унсури мањкамкунанда; 15 – роњи њавогузар.



ЗАМИМАИ 19

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ САФОЛАКФИЛИЗ
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	Расми 1. Гирењњои нижвони бомпўши чортоќи сард (1) ва бомњои болохона (2) 

1 – тахтасанги борбардор; 2 – буѓногузарон; 3 – гармимуњофиз; 4 – гармимуњофизи иловаги ќад ќади периметри бино; 5 – чортароши зери шоҳтир; 6 – шоњтир; 7 – вассабандии контурї; 8 – сафолакфилиз;                9 – чортароши вассабандї; 10 – лавњаи пардабом (ќатрарез); 11 – дорандаи нова; 12 – тахтабандии пардабом; 13 – панљараи бароварди пардабом; 14 – девор; 15 – тирезањои сари синљї; 16 – дорандаи барф; 17 – гаљкартон; 18 – чортарош; 19 – чангаки пўлодин барои пайвасти шоњтир ва чортароши зери шоҳтир; 20 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон.
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	Расми 2. Гирењи теғаи бомпўш бо њавогузар тавассути унсури теғавї (1) ва лӯлаи њавокаш (2) 

1 – сафолакфилиз; 2 – чортароши вассабандї; 3 – вассабандии контурї; 4 – мехи печдор дар њар як ќуллаи мављи сафолак; 5 – унсури теғавї; 6 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон;                                  7 – гармимуњофиз; 8 – буғногузарон; 9 – гаљкартон; 10 – чортарош; 11 –унсури кашанда; 12 – сўрохии сари синљї; 13 – зичкунанда; 14 – њавокаш.
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	Расми 3. Новаи пайвасти хамии рӯяҳои бомпўш 

1 – сафолакфилиз; 2 – вассабандии контурї; 3 – чортароши вассабандї; 4 – вараќаи болоии нижвон;                   5 – мехи печдор; 6 – зичкунанда; 7 – вараќаи поёнии нижвон; 8 – фарши яклухт; 9 – пардаи дифузионии обногузарон; 10 – буғногузарон; 11 – гармимуњофиз; 12 – гаљкартон.
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	Расми 4. Пайвасти бомпўш ба мӯрини њавокаши хиштин 

1 – сафолакфилиз; 2 – зичкунанда; 3 – чортарош; 4 – фарши тахтагин; 5 – вассабандии контурї;                             6 – чортароши вассабандї; 7 – масолењи қирдори худчаспандаи лўлапеч; 8 – унсури филизї; 9 – дюбел;                 10 – њавоногузар; 11 – гаљкартон; 12 – буғногузарон; 13 – пахтаи минералї (насўзанда);                                            14 – гармимуњофиз; 15 – чортарош; 16 – мањкамкунандаи пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон бо тасмаи дутарафаи часпак; 17 – мӯрӣ; 18 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон.



ЗАМИМАИ 20

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ ВАРАЌАЊОИ ПЎЛОДИ, АЛЮМИНЇ, МИСЇ ВА 

РЎЊУТИТАНЇ
	Наќшаи бомпўши гармкардашуда 
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	Наќшаи бомпўши сард
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	Расми 1. Бомпўш аз вараќањои пўлоди, алюминї, мисї ва рўњутитанї

1 – тахтасанги оњанубетонии борбардор; 2 – буғногузарон; 3 – гармимуњофиз; 4 – ќабати шамолњифзкунанда (ќабати болопўшї дар гармимуњофиз); 5 – сўрохии њавогузари дуроња; 6 – чортароши вассабандї ё фарши тахтагин; 7 – бомпўши вараќагин; 8 – вассабандии контурї; 9 – пардаи дифузионии обногузарон; 10 – шоњтир; 11 – гаљкартон; 12 – пардаи шамолњифзкунандаи дифузионии обногузарон;               13 – сўрохии њавогузари якроња; 14 – чортарош; 15 – гармимуњофизи иловагї. 

Эзоњ: Дар фарши тахтагини (6) зери бомпўш аз мис ва руњу титан ќабати муњофизатї аз масолењи битубдори лўлапеч ё пардаи полиэтиленї пешбинї намудан лозим аст (ГОСТ 10354).
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	Расми 2. Ќулфи лағжандаи бомпўш аз алюминий, мис ва рўњу титан (1) ва чоки љубронкунанда (2)

1 – девора; 2 – асоси ќулфак; 3 – сўрохи барои пайваст.
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	Расми 3. Дарзи шаклтағйирї: 1) – дарзи кундалангї бо ќатпайванди иловагї; 2) – бо харак
1 – бомпўши филизї; 2 – тасмаи филизї (ќулфак); 3 – ќабати астарї (тибқи замимаи 14 меъёру қоидаҳои сохтмонии мазкур); 4 – фарши зич; 5 – унсурњои мањкамкунанда; 6 – ќатпайванди хобида;                 7 – харак.



ЗАМИМАИ 21

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ ПАНЕЛЊОИ НОВАДОРИ ОЊАНУБЕТОНЇ
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	Расми 1. Наќшањои конструктивии бомпўш аз панелњои новадори оњанубетонї 
1) бо обдуркунии дохила; 2) бо обдуркунии номунтазам 
1 – панели оњанубетонии бомпўшї; 2 – тасмаи оњанубетонии П шакл; 3 – новаи обгири оњанубетонї;                  4 – дањанаи обрав; 5 – болори дар зери обрав гузошташуда; 6 – болори такягоњї; 7 – сутун-такягоњ;                     8 – панели ошёнпўши гармкардашуда; 9 – унусури ангирии секунљавї; 10 – такягоњи аракаи панел;                       11 – ињотагири бомпўш; 12 – панели аракаи пањлуӣ.
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	Расми 2. Конструксияњои дарзи панелњои бомпўшї 1,2 – дарзи ошёнпўш бо тасмаи П шакл; 
3 – дарзи рӯйињамхобида 
1 – панели бомпўшї; 2 – тасмаи П шакл; 3 – њавоногузар (ќабати «виларем»); 4 – сатњи обрави асосии панелњои бомпўшї.
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	Расми 3. Конструксияњои овеза 
1 – панели оњанубетонї; 2 – тасмаи оњанубетонии П шакл; 3 – новаи обгир; 4 – болори дар зери обрав гузошташуда; 5 – тавораи арақаи панелї; 6 – соруљи сементию регї; 7 – њавоногузар (ќабати «виларем»).


ЗАМИМАИ 22

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»

ЉУЗЪЊОИ БОМПЎШ АЗ СЕНДВИЧПАНЕЛЊО
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	Расми 1. Наќшаи насби бомпўши якнишеба

α – кунљи нишеби бомпўш, S – ғафсии сендвичпанели бомпўшї, S1 – ғафсии сендвичпанели деворї, 1– сендвичпанели бомпўшї; 2 – сендвичпанели деворї; 3 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 4 – тасмаи зичкунанда; 5 – зичкунандаи беруна; 6 –гармимуњофиз (пахтаи минералї); 7 – хамираи мањкамкунанда (ширешим); 8 – мехи печдори худсурохкунанда (ё парчинмех); 9 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна; 10 – мехи печдори худсурохкунанда; 11, 12, 13, 14 – унсурњои ќатшудаи муњофизатї.
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	Расми 2. Васли пайвасти сендвичпанелњои бомпўшию деворї

S – ғафсии сендвичпанели бомпўшї, S1 – ғафсии сендвичпанели деворї, 1 – сендвичпанели бомпўшї; 2 – сендвичпанели деворї; 3 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 4 – тасмаи зичкунанда; 5 – унсурњои ќатшудаи муњофизатї; 6 – гармимуњофиз (пахтаи минералї); 7 – хамираи мањкамкунанда (ширешим); 8 – мехи печдори худсурохкунанда (ё парчинмех); 9 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна; 10 – мехи печдори худсурохкунанда; 11, 12, 13, 14 – унсурњои ќадшудаи муњофизатї. 
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	Расми 3. Пайвасти бомпўш ба девори мављуда
S – ғафсии сендвичпанели бомпўшї, 1 – сендвичпанели бомпўшї; 2 – девори мављуда; 3 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 4 – тасмаи зичкунанда; 5 – гармимуњофиз (пахтаи минералї, кафи васлкунї ё ќабати полеуретанї); 6 – мехи печдори худсӯрохкунанда (ё парчинмех); 7 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна; 8 – унсурњои ќатшудаи муњофизатї; 9 – хамираи мањкамкунанда (ширешим); 10, 11 – унсурњои ќатшудаи муњофизатї; 12 – зичкунандаи беруна.
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	Расми 4. Гирењи теғаи бомпўш аз сендвичпанелњо 
α — кунљи нишеби бомпўш, s — ғафсии сендвичпанели бомпўшї, 1 – сендвичпанели бомпўшї;                             2 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 3 – тасмаи зичкунанда; 4 – гармимуњофиз (пахтаи минералї ё ќабати обногузари полеуретанї); 5 – мехи печдори худсурохкунанда (ё парчинмех); 6 – мехи печдори худсурохкунанда; 7 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна; 8 – зичкунандаи беруна;                  9, 10 – унсурњои ќатшудаи муњофизатї; 11 – хамираи мањкамкунанда (ширешим). 


	[image: image67.jpg]Fapmumyxodus ea sapakau
HOCHUT Py Ryl Dypuda
wacao

Tapmumyxodus ca capaxau
ROGHIN PyaRYEl Oypuda
waeao





	Расми 5. Оброњаи дохилї 
Sк – ғафсии сендвичпанели бомпўшї, 1 – сендвичпанели бомпўшї; 2 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 3 – тасмаи зичкунанда; 4 – мехи печдори худсурохкунанда; 5 – мехи тамоман парчиншуда (ќадам 300 мм); 6 – унсурњои ќадшудаи муњофизатї; 7 – мехи печдори худсурохкунанда (ё парчинмех); 8 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна; 9 – новаи обдуркунї бо гармкунандаи электрикї, масолењ- пўлоди руњандуди ғафсиаш 4-5 мм; 10 – пахтаи минералї дар пардаи полиэтиленї; 11 – лўлаи обрав.
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	Расми 6. Чоки њароратию шаклтағйирї
1 – сендвичпанели бомпўшї; 2 – забаррави бомпўш (шартан нишон дода шудааст); 3 – тасмаи зичкунанда; 4, 5, 6 – унсурњои ќадшудаи муњофизатї; 7 – мехи печдори худсурохкунанда (ё парчинмех); 8 – мехи печдори худсурохкунанда; 9 – гармимуњофизи насўзанда (пахтаи минералї); 10 – њавоногузари силиконї барои корњои беруна.

Эзоњ: 

1. Чокњои њароратию шаклтағйирии конструксияњои бомпўш дар љойњои пайвасти панелњо ташкил карда мешаванд. Њарорати гармшавии бомпўш аз руйи њисоб (бо дар назар доштани гармихрољии технологї) бо истифода аз меъёрњои иќлимшиносии сохтмон ва гармимуњофизии биноњо муайян карда мешавад. Барои паст намудани њарорати гармшавии бомпўш бояд ашёњои рангашон равшан истифода шаванд. Дар минтаќањои рўйпўшњои бинои дорои гармиихрољкунии зиёд, ки дар он бинобар шароити гармшавї маводњои лўлапеч, ширешимї ва асбестусементро истифода бурдан мумкин нест, аз ин лињоз бомпўшњоро аз вараќањои пулодї бояд иљро намуд.Чокњои њароратию шаклтағйирї дар конструксияњои бомпўш дар љойњои пайвасти панелњо дар масофаи 20 м аз якдигар, инчунин дар нуќтањои фарќияти баландии биноњо ё пайвасти онњо ба бинои мављуда љойгир карда мешаванд.

	


ЗАМИМАИ 23

Ба МЌС ЉТ 31-10-2021 «Бомпўшњо»
ЉУЗЪЊОИ НОВАИ ДАР ДЕВОР ВА ОВЕЗОН
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	Расми 1. Љузъњои новаи дар девор

1 – ќапак бо каљмех; 2 – дањанаи обќабулкунак; 3 - нова; 4 – фарши новадон; 5 - шоњтир; 6 – фарши нижвон; 7 - чортароши вассабандї; 8 – намуди новаи деворї; 9, 13 - мехњо; 10 – гулмехи доранда; 11 – овезаи нижвон; 12 – чангак барои нова; 14 – ќулфак.
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	Расми 2. Љузъњои новаи овезон

1), 2), 3) – роњњои сохти нова (буришњо дар нуќтањои нишебии зиёдтарин нишон дода шудааст); 1 - нова,       2 – каљмех барои мањкамкунии нова; 3 - бомпўш; 4 - фарш; 5 - парчинмех; 6 - ќулфак; 7 – мехи печдор бо сараки калон; 8 – намуди овезаи нижвон; 9 - мех; 10 – тиргак. 


